涉及饮用水卫生安全产品检验所需样品数量及规格

| 序 号 | 产 品 名 称 | 所 需 样 品 数 量 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与生活饮用水接触的输配水设备 |  |  |
| 1.1 | 管材 | 足够容纳6升浸泡液的管长，见说明1 | 以申报产品中管径最小的取样 |
| 1.2 | 管件 | 能产生6升浸泡液的管件，见说明2 |  |
| 1.3 | 蓄水容器 | 模拟水箱2份或板块 | 理化：1升浸泡液浸泡50cm2 毒理：1升浸泡液浸泡1000 cm2 |
| 1.4 | 止水材料 | 能产生6升浸泡液，产品接触浸泡水的面积与浸泡水的容积之比不小于实际使用条件下的最大比例 |  |
| 2 | 与生活饮用水接触的防护材料 |  |  |
| 2.1 | 涂料 | 10cm×10cm双面涂样的玻璃40片；原样最小包装3份 | 理化：1升浸泡液浸泡50cm2 毒理：1升浸泡液浸泡1000 cm2 |
| 2.2 | 内衬 | 10cm×10cm样片40片 |  |
| 3 | 与生活饮用水接触的水处理材料 |  |  |
| 3.1 | 水质处理器滤芯 | 能产生6升浸泡液的样品，见说明4 |  |
| 3.2 | 膜组件 | 能产生6升浸泡液的样品，见说明4 |  |
| 3.3 | 活性炭 | 能产生6升浸泡液的样品，见说明4 |  |
| 4 | 生活饮用水化学处理剂 | 4份，每份不少于100g （固体）或100mL（液体） |  |
| 5 | 生活饮用水水质处理器，一般水质处理器 |  |  |
| 5.1 | 活性炭净水器 | 国产品8台；进口产品5台 |  |
| 5.2 | 膜过滤净水器 | 国产品8台；进口产品5台 |  |
| 5.3 | 净水器另加消毒组件 | 国产品8台；进口产品5台 |  |
| 5.4 | 特种净水器（如除氟、除砷） | 国产品8台；进口产品5台 |  |
| 5.5 | 其它家用净水器 | 另议 |  |
| 6 | 生活饮用水水质处理器  矿化水器 | 国产品8台；进口产品5台 |  |
| 7 | 生活饮用水水质处理器 纯净水处理器 | 国产品6台；进口产品3台 |  |
| 7.1 | 反渗透水器 | 国产品6台；进口产品3台 |  |
| 7.2 | 纳滤水器 | 国产品6台；进口产品3台 |  |
| 7.3 | 离子交换水器 | 国产品6台；进口产品3台 |  |
| 7.4 | 电渗析水器 | 国产品6台；进口产品3台 |  |
| 7.5 | 蒸馏水器 | 国产品6台；进口产品3台 |  |
| 8 | 大型水质处理器 | 1台 |  |
| 8.1 | 反渗透水质处理器 | 1台 |  |
| 8.2 | 活性炭水质处理器 | 1台 |  |
| 8.3 | 超滤水质处理器 | 1台 |  |
| 8.4 | 除铁、锰水质处理器 | 1台 |  |
| 8.5 | 除氟水质处理器 | 1台 |  |
| 8.6 | 其它大型水质处理器 | 1台 |  |

说明：

1．管材检验为取6升浸泡液用作检验，则不同管内径（mm）所需管长度（m）如下：

| 管内径(,mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需管长(m) | 30 | 19 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.7 |

2．管件按内表面估计，500cm2加入1升浸泡液浸泡。

3．各种家用净水器、矿化水器需样8台，其中用于卫生安全性检验3台，卫生功能性检验5台。

4．颗粒状材料以表观体积计算，加入50倍体积的浸泡液；膜组件和结构滤芯以外观面积计算，500cm2加入1升浸泡液浸泡。浸泡液配制采用《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》附录A方法制备。浸泡时间24h  1h，浸泡温度25℃±5℃。

5．上述样品所产生的水样不足检验所需时，由检验单位与送检单位协商确定样品数量。但检验机构应在受理样品之前告知送检单位。

6．检验机构应将本表内容向送检单位公布。